## Slide 1: Spin-orbit torque at magnetic defects on the surface of topological insulators
Νational and Kapodistrian University of Athens Department of Physics Department of Solid State Physics
Adamantia Kosma
Athens, 08 February 2019
Committee members:
Prof. Phivos Mavropoulos
Prof. Nikolaos Stefanou
Prof. Yuriy Mokrousov

## Slide 2: Outline
Introduction
Studied system
Methodology
Results
Conclusions
Equilibrium state (no electric field applied)
Non-Equilibrium state (electric field applied)
Estimation of spin-accumulation, spin-orbit torque
and spin flux
Notes: Στέλνω ρεύμα, Μαγνήτιση.
Δύο μέταλλα μαγνητικό σε μη μαγνητικό ανακατανέμονται οι κατειλλημένες καταστάσεις,...νέος τρόπος χειραγώγησης μαγνητικής μνήμης

## Slide 3
Spin-orbit torque (SOT) effect
Substrate of strong spin-orbit coupling
Application of an electrical current in the system
Rotation of the magnetization
Electric-field control of magnetic memory
The “up” or “down” direction of the magnetization is interpreted
as a memory bit, while the SOT serves as a switching lever.
j
Slide 3

## Slide 4: Topological insulators (Bi2Te3) with magnetic defects
Strong spin-orbit coupling
Metallic surface states
Spin-polarization of the surface states is mainly perpendicular to the magnetization of the defect
Slide 4
Notes: Κάθε κατασταση k χαρακτηριζεται απο σπιν που κοιταει μεσα στην επιφανεια μηδενιζεται στον τοπολογικο μονωτη η μαγνητικη ροπη εαν ολοκληρωσουμε
Το σπιν της προσμιξης κοιταει εξω απο την επιφανεια...εγκαρσια...ισχυρη ροπη στρεψης

## Slide 5: Topological insulators (Bi2Te3) with magnetic defects
Strong spin-orbit coupling
Metallic surface states
Spin-polarization of the surface states is mainly perpendicular to the magnetization of the defect
Slide 5
Notes: Κάθε κατασταση k χαρακτηριζεται απο σπιν που κοιταει μεσα στην επιφανεια μηδενιζεται στον τοπολογικο μονωτη η μαγνητικη ροπη εαν ολοκληρωσουμε
Το σπιν της προσμιξης κοιταει εξω απο την επιφανεια...εγκαρσια...ισχυρη ροπη στρεψης

## Slide 6: Topological insulators (Bi2Te3) with magnetic defects
Strong spin-orbit coupling
Metallic surface states
Spin-polarization of the surface states is mainly perpendicular to the magnetization of the defect
Spin-polarization of the surface states
Slide 6
Notes: Κάθε κατασταση k χαρακτηριζεται απο σπιν που κοιταει μεσα στην επιφανεια μηδενιζεται στον τοπολογικο μονωτη η μαγνητικη ροπη εαν ολοκληρωσουμε
Το σπιν της προσμιξης κοιταει εξω απο την επιφανεια...εγκαρσια...ισχυρη ροπη στρεψης

## Slide 7: Topological insulators (Bi2Te3) with magnetic defects
Strong spin-orbit coupling
Metallic surface states
Spin-polarization of the surface states is mainly perpendicular to the magnetization of the defect
Spin-polarization of the surface states
M
reinforcement of the spin-orbit torque
Slide 7
Notes: Κάθε κατασταση k χαρακτηριζεται απο σπιν που κοιταει μεσα στην επιφανεια μηδενιζεται στον τοπολογικο μονωτη η μαγνητικη ροπη εαν ολοκληρωσουμε
Το σπιν της προσμιξης κοιταει εξω απο την επιφανεια...εγκαρσια...ισχυρη ροπη στρεψης

## Slide 8: Studied system: Bi2Te3 surface with magnetic defects
Mn or Fe impurity
1st QL
Te
Bi
Te
Bi
Te
thick film, consisting of 6 quintuple layers of Bi2Te3
magnetic Mn atoms embedded in hollow site of
the surface Te layer
[Sessi et al. Nat. Commun. 5, 5349 (2016)]
Slide 8
Notes: 5πλα πλεγματικα επιπεδα
Μεταλλικες καταστασεις

## Slide 9: Methodology (Equilibrium)
Multiple Scattering of electrons
KKR Green function based method
DFT calculations for the electronic structure of the host and impurity system
Slide 9
Spin expectation value
Torque expectation value
Spin flux expectation value
How much of the torque arises from spin currents

## Slide 10: Application of an external electric field (Ε) on the system
Boltzmann formalism
Methodology (Non-Equilibrium)
Calculation of the vector mean free path, solving the self-consistent
linearized Boltzmann equation:
Once the distribution function is known, the spin-orbit torque of the
impurity atom μ can be calculated:
Slide 10
Calculation of the out-of equilibrium distribution function in the presence
of current flow:
Notes: Έχοντας λύσει το πρόβλημα σκέδασης προκύπτει ο ρυθμός μετάβασης....αυτοσυνεπως λυνεται η γραμμικοοποιημενη εξ. boltzmann

## Slide 11: Results (Equilibrium state)

## Slide 12: Expectation value of the spin for the scattering states on the Fermi surface integrated in the atomic cell of the Mn impurity.
Slide 12
Te
Te
Te
Mn
Notes: Συμμετρία κατα 120 μοιρες

## Slide 13: System with 51 impurities
20 different distributions
x (lattice parameters)
5
0
y (lattice parameters)
Multiple scattering of impurities
-5
0
-5
-5
Slide 13
5% concentration of impurities
Notes: Τυχαιες κατανομες διεξαγαμε στατιστικο ελεγχο των κατανομων
Central atom

## Slide 14
SOT is one order of magnitude greater in the system with 51 impurities
System with a single defect
System with 51 impurities
Expectation value of the spin-orbit torque
Slide 14

## Slide 15: Results (Non-Equilibrium state)

## Slide 16: Response tensors on the electric field
The 20 different distributions present a spread.
The system with a single impurity gives representative values compared to the 20 different many-impurities systems.
Slide 16
Notes: 10 διαφορετικές διαμορφώσεις του συστήματος..βρίσκουμε και 10 διαφορετικά αποτελέσματα
Μεγαλη διασπορα των τιμων >>>>αντιπροσωπευτική η μία πρόσμιξη

## Slide 17: Response tensors: torque vs spin accumulation
Slide 17

## Slide 18: Response tensors: torque vs spin flux
Slide 18
In the system with Mn impurities the SOT is mediated by spin currents.
In the system with Fe impurities the spin-lattice interaction is significant.

## Slide 19: Conclusions
In the Mn(Fe)/Bi2Te3 system the torkance was calculated three orders of
magnitude greater, compared to a ferromagnetic bilayer (FePt/Pt ).
[Geranton et al. PRB 93, 224420 (2016)]
The main characteristics of the topological insulator Bi2Te3 reinforce the
spin-orbit torque.
 | Fe/Pt (100) | Mn(Fe)/Bi2Te3
Strong spin-orbit coupling |  | 
Metallic surface states, but no metallic bulk states |  | 
Perpendicular spin-polarization of the surface electrons, with respect to the magnetization of impurities |  | 
Slide 19

## Slide 20
Thank you for your attention!

## Slide 22: Correlation of the quantities

## Slide 23: Expectation value of the spin-orbit torque (System with 51 Mn impurities)
              One order of magnitude greater
              One order of magnitude greater
One order of magnitude greater