## Slide 1
«Συσχετίσεις μεταξύ χαρακτηριστικών μεγεθών αλλαγών φάσης σε υβριδικά συστήματα υγρών κρυστάλλων – νανοσωματιδίων»
Χριστίνα Κύρου

## Slide 2
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
~0.5 nm
~2-3 nm
Κρύσταλλικο
Στερεό
Σμηγματικός-C ΥΚ
Νηματικός
ΥΚ
Ισότροπο
Υγρό
Σμηγματικός-A ΥΚ
Υγροκρυσταλλικές (ΥΚ) φάσεις

## Slide 3
Τάξη προσανατολισμού

## Slide 4
Α.Φ. 1ης τάξης:
Λανθάνουσα Θερμότητα
Θερμοκρασία μετάπτωσης ΤΙΝ
Συνύπαρξη 2 φάσεων
Υστέρηση
Τhys = TINΘερμ. - TINΨύξη

## Slide 5
CRYSTAL SMECTIC-C SMECTIC-A NEMATIC ISOTROPIC
ΥΚ 5ΟΟ8: 4-n-pentyloxyphenyl-4’-n-octyloxybenzoate
ΤΙΝ = 85.9οC
ΤNA = 64.3οC
ΤAC = 62οC
ΤCCr = 37οC

## Slide 6
+
~ 25 nm
~ 2-3 nm
5ΟΟ8 + Νανοπλακίδια πυριτίας PFS
3 πρωτόκολλα σύνθεσης υβριδικών συστημάτων 5οο8 + PFS
5.
Πρωτόκολλο | PFS | 5OO8 | Διαλύτης | Ανάδευση | Εξάτμιση Διαλύτη | Ποιότητα Διασποράς
P1 | Στερεό | Στερεό | Τολουόλιο | 8 ώρες | >30 ώρες | Κακή
P2 | Διάλυμα | Διάλυμα | Τολουόλιο | 12 ώρες | >30 ώρες | Ικανοποιητική
P3 | Διάλυμα | Διάλυμα | Τολουόλιο | 40 ώρες | >40 ώρες | Ικανοποιητική

## Slide 7
CRYSTAL SMECTIC-C SMECTIC-A NEMATIC ISOTROPIC
+
ΤΙΝ
Πειραματικές Τεχνικές: Πολωτική Οπτική Μικροσκοπία (POM)
Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (DSC)
ΤΝΑ
ΤΑC
ΤCCr

## Slide 8
Μη-μονότονη μείωση ΤΙΝ συναρτήσει
κλάσματος μάζας PFS (P2)
DSC
POM

## Slide 9
Μη-μονότονη μείωση ΤΙΝ συναρτήσει
κλάσματος μάζας PFS (P3/POM)

## Slide 10
Μη-μονότονη αύξηση εύρους συνύπαρξης
συναρτήσει κλάσματος μάζας PFS (P2/POM)

## Slide 11
Μη-μονότονη αύξηση εύρους συνύπαρξης
συναρτήσει κλάσματος μάζας PFS (P3/POM)

## Slide 12
Συσχέτιση ΔWHys με ΤΙΝ ! (P3/POM)

## Slide 13
Γιατί η μη-μονότονη συμπεριφορά?
Αναφέρεται στη βιβλιογραφία?
8CB + CNTs
Sigdel et al., G.S. Eur. Phys. J. E (2011)

## Slide 14
Aποκάλυψη συσχέτισης ΔΤ(Ι+Ν) & ΔΤΙΝ που δεν είχε παρατηρηθεί σε βιβλιογραφικά δεδομένα!
8CB + CNTs
Sigdel et al., G.S. Eur. Phys. J. E (2011)

## Slide 15
Μη-μονοτονίες χαρακτηριστικών μεγεθών Α.Φ.:
«Δακτυλικά αποτυπώματα» διασποράς νανοσωματιδίων
ΔΤΙΝ = -0.22 κ
ΔΤΙΝ = -1.96 κ
ΔΤΙΝ = -1.19κ
5ΟΟ8 + 1% PFS
P1
P2
P3
ΤΙΝ : Καλύτερη διασπορά PFS στον 5ΟΟ8

## Slide 16
Επίδραση PFS στο εύρος των ΥΚ φάσεων του 5ΟΟ8

## Slide 17
Η αύξηση του ΔWΑ συσχετίζεται απόλυτα με τη μείωση του ΤΙΝ! (P2/DSC)

## Slide 18
Η συσχέτιση των ΔWΑ και TIN επιβεβαιώνεται και από το πρωτόκολλο (P3/POM)!

## Slide 19
Η μείωση της ΠΤ <P2> συσχετίζεται απόλυτα με τη μείωση του ΤΙΝ! (P3)

## Slide 20
Η μη-μονότονη μείωση της ΠΤ <P2> είναι εντονότερη κοντά στη μετάπτωση Ι-Ν!

## Slide 21
Υπολογισμός συσχετίσεων χαρακτηριστικών μεγεθών Α.Φ. μέσω εμπειρικών σχέσεων

## Slide 22
5ΟΟ8 +PFS: Φαινόμενα αραίωσης-τυχαίος προσανατολισμός ΥΚ στην επιφάνεια των PFS πτώση ΤΙΝ και ΠΤ <P2>
Συσσωματώματα PFS «φρενάρουν» τη μονότονη πτώση του ΤΙΝ
Διαχωρισμός φάσης τείνει να επαναφέρει τοΤΙΝ του 5ΟΟ8
Σύνοψη & ερμηνεία αποτελεσμάτων
22.

## Slide 23
Αύξηση ΔΤ(Ι+Ν) και ΔΤHys δημιουργία διεπιφανειών ΥΚ-PFS επιπλέον ενεργειακό κόστος κατά τη μετάπτωση Ι-Ν
Πάχος PFS ~ εύρος SmA επιπέδων (~2-3 nm) καλή διασπορά των PFS στον 5ΟΟ8 οδηγεί σε τακτοποίηση των PFS μεταξύ των Sm στοιβάδων και σε σημαντική ενίσχυση του εύρους SmA
Σύνοψη & ερμηνεία αποτελεσμάτων
P2
P3
Το ιδανικό πρωτόκολλο σύνθεσης επιλέγεται ανάλογα με τη συγκέντρωση των νανοσωματιδίων

## Slide 24
Σύνοψη & ερμηνεία αποτελεσμάτων
Νανοσύνθετοι ΥΚ: Οι μεταβολές ως προς τον καθαρό ΥΚ χαρακτηριστικών μεγεθών αλλαγών φάσης λειτουργούν ως «δακτυλικό αποτύπωμα» της ποιότητας διασποράς των νανοσωματιδίων
Οι μεταβολές των TIN, Τ(Ι+Ν), ΤΗys, WA και της ΠΤ <P2> συναρτήσει του κλάσματος μάζας των νανοσωματιδίων παρουσιάζουν μεταξύ τους ποσοτικές συσχετίσεις ανεξάρτητες της ποιότητας δείγματος
Οι αναδειχθείσες συσχετίσεις αποτελούν «καθολικό φαινόμενο» για όλα τα νανοσύνθετα ΥΚ συστήματα

## Slide 25
Σας Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!!!
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:
Ιωάννης Λελίδης (κύριος επιβλέπων)
Γιάννης Ράπτης
Γεώργιος Νούνεσης
Συνεργάτες:
Δημήτριος Τσιούρβας
Samo Kralj

## Slide 26
5OO8 + κβαντικές τελείες CdSe/ZnS:
ΤΟPO: προάγουν ομοιοροπική πρόσδεση των ΥΚ μορίων στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων
Kyrou et al. Phys. Rev. E 97 (2018)

## Slide 27
5OO8 + κβαντικές τελείες CdSe/ZnS:
Μονότονη μείωση ΤΙ Ν με τη συγκέντρωση των νανοσωματιδίων
Kyrou et al. Phys. Rev. E 97 (2018)

## Slide 28
Nηματική Φάση: TΙΝ – Τ = 1Κ (P3)
Πάνω αριστερά προς κάτω δεξιά: 0%, 0.1%, 0.25%, 0.5%, 1% & 2.5% PFS
ΔΤΙΝ = 0 κ
ΔΤΙΝ = -1.15 κ
ΔΤΙΝ = -2.2κ
ΔΤΙΝ =-2.3 κ
ΔΤΙΝ = -1.19 κ
ΔΤΙΝ = -1.1 κ

## Slide 29
0% PFS
0.1% PFS
1% PFS
2.3% PFS
5% PFS
6.6% PFS
Παράμετρος τάξης